**Dimensions de vos pièces**

Le groupe GALVA UNION met à votre disposition 7 sites de galvanisation en France, capables de traiter les pièces de toutes les dimensions.  
Dimensions utiles des bains de zinc :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Longueur** | **Largeur** | **Profondeur** | **Spécificités** |
| [galva eclair](http://www.galvaunion.com/fr/proximite-galvanisation/galva-eclair.php) | 16000 | 2000 | 3200 |  |
| [gal'valence](http://www.galvaunion.com/fr/proximite-galvanisation/gal-valence.php) | 13000 | 1600 | 2800 |  |
| [galva sud-ouest](http://www.galvaunion.com/fr/proximite-galvanisation/galva-sud-ouest.php) | 7400 | 1250 | 2200 |  |
| [galva saône](http://www.galvaunion.com/fr/proximite-galvanisation/galva-saone.php) | 6300 | 1500 | 3000 |  |
| [galva lyon service](http://www.galvaunion.com/fr/proximite-galvanisation/galva-lyon-service.php) | 7500 | 1300 | 2300 |  |
| [galva 08](http://www.galvaunion.com/fr/proximite-galvanisation/galva-08.php) | 4400 | 1400 | 2100 |  |
| [galva 08](http://www.galvaunion.com/fr/proximite-galvanisation/galva-08.php) | 600 | 200 | 200 | Ligne de centrifugation |
| [galva 45](http://www.galvaunion.com/fr/proximite-galvanisation/galva-45.php) | 3000 | 1400 | 2000 | 2 lignes automobile |
| [galva 45](http://www.galvaunion.com/fr/proximite-galvanisation/galva-45.php) | 5000 | 1400 | 2200 | Pièces de grandes séries |
| [galva 45](http://www.galvaunion.com/fr/proximite-galvanisation/galva-45.php) | 8000 | 1800 | 3000 | Pièces de moyenne longueur |
| [galva 45](http://www.galvaunion.com/fr/proximite-galvanisation/galva-45.php) | 2000 | 1100 | 1200 | Petites pièces (<300mm) |

Si la pièce à galvaniser a 2 dimensions qui se rapprochent des cotes maximales, il faut contacter le site de galvanisation choisi pour valider la faisabilité.

Les équipes techniques des sites sont à votre disposition pour étudier avec vous les solutions les mieux adaptées à vos besoins.